BMI FLOOR 04

Hydroizolační vrstva z jednoho asfaltového pásu

Způsob stabilizace: volná pokládka

Hydrofyzikální namáhání: zemní vlhkost

SKLADBA PODLAHY

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pochůzná vrstva | - | - | podlahová krytina |
| 2 | tlumící / stabilizační / přípravná vrstva | - | - | tlumící, stabilizační či přípravná vrstva dle typu krytiny |
| 3 | roznášecí vrstva | silikátová vrstva | - | betonová mazanina, vyztužená |
| 4 | separační vrstva | PE fólie | 0,2 | PE fólie |
| 5 | tepelněizolační vrstva | rovné desky EPS | - | rovné desky z pěnového polystyrenu |
| 6 | ochranná vrstva | silikátová vrstva | 50 | betonová mazanina |
| 7 | separační vrstva | PE fólie | 0,2 | PE fólie |
| 8 | ochranná vrstva | geotextilie | - | geotextilie z polypropylenu 500 g/m2 |
| 9 | hydroizolační vrstva | TERANAP 431 TP | 4,0 | podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, protiradonová izolace |
| 10 | nosná vrstva | silikátová vrstva | - | monolitická železobetonová konstrukce |

POZNÁMKY

- Skladba podlahy nad hydroizolační vrstvou je pouze orientační, přesnou skladbu určí projektant dle typu stavby, požadavků na ochranu hydroizolační vrstvy a způsobu využití interiéru.

- Vrstvy 6 - 8 slouží jako zvýšená ochrana hydroizolační vrstvy, v případě potřeby lze tyto vrstvy ze skladby podlahy vypustit.